参数要求

一、鞋面：白色，优质头层小牛皮，质地柔韧，色泽、纹路一致，车缝部分以40番白色珠光尼龙线，牛皮厚度平均为1.6mm-1.7mm。耐折4万次，保证牢固耐久。

二、内里面：头层猪皮内里，舒适柔软透气，不变形、附着性强、不褪不染色。

三、鞋垫：3D乳胶艾草按摩鞋垫，软硬适中，舒适防臭，脚弓处凸起，增加脚弓部位支撑。

四、鞋底：高弹EVA鞋底 ,鞋底前后有牛筋防滑底片设计，它可硬可软，耐磨，耐油，透明，弹性好，容易降解。特殊止滑刻纹，复合橡胶材质，防滑弹性佳，耐磨，静音，质轻。

五、胶水：采用环保胶水，减少有害气体。

六、尺码：女式34码-42码，男式38-45码。

七、供货期：30天。

八、质量保证要求：不低于12个月，产品的性能符合以下标准，招标现场需提供原件核验

1.外底耐磨性能≤10，依据：GB/T3903.2-2008检测

2.成鞋耐折性能≤10，依据：GB/T3903.1-2008检测

3.异味≤3，依据：QB/T1002-2015 6.2检测

4.甲醛（非直接接触皮肤的材料）≤300 依据：GB/T19941-2005检测

5.甲醛（直接接触皮肤的材料）≤75依据：GB/T19941-2005 检测

6.可分解有害芳香胺染料（皮革）≤30依据：GB/T19942-2005 检测